

**Rubberboot lijmen**

**Neopreen / Hypalon**

Goed schuren zowel de boot als de plakker

Daarna beide zeiden goed ontvetten (met bijvoorbeeld Thinner of aceton)

Lijm klaarmaken; 1 eetlepel lijm daarbij 3 druppels verharder.

Dit goed mengen en even 5 minuten laten staan.

Zowel de boot als de plakker allebei goed maar dun insmeren.

Even 5 minuten wachten.

weer de boot en plakker goed maar dun insmeren.

Wachten tot de lijm droog is maar nog wel plakkerig aanvoelt.

Vervolgens kunt u de plakker op de boot plakken en even goed aandrukken.

- Bij lekkage de boot leeg laten lopen en 24 uur niet opblazen (aangezien de lijm 24uur nodig heeft om uit te harden).

- Als u iets op de boot wilt plakken zonder lekkage, dan de boot opgeblazen laten.

Met vriendelijke groet,

Ferry Molendijk

Hebor Watersport

010-4420010